DINITROL( RC 900 ROST-OFF PRIMER

(rûdþiø suriðëjas)

DINITROL RC 900 Rost-off Primer rûdþiø suriðëjas, antikorozinë danga ir gruntas vienu metu. Rûdys neutralizuojamos.   DINITROL RC 900 Rost-off Primer su plienu ir rûdimis sudaro vienà metalo organiðkà plieno junginá. Ðis juodas, labai kompaktiðkas ir atsparus apsauginis sluoksnis uþtikrina ilgalaiká antikoroziná poveiká. Dëka epoksidinës dervos priedo – tai t.p. ir gruntas.

Spalva:			gintaro spalvos tirpalas

Išeiga:				150 g/m2, 6,5 m2/l

Skiedimas:			acetonu, iki 10%

Atsparumas karšèiui:		1800C

Dþiûvimas:			ca. 1 val. Esant 200C ir sausu oru

PH vertë:			4-4,5

Blizgëjimo laipsnis:		ca. 60% priklausomai nuo rûdijimo laipsnio

Kieto kûno kiekis:		ca. 29%, aerozolyje 16%

Tankis:			1,0 kp/dm3, aeroz. 0,9 kp/dm3

DINITROL RC 900 Rost-off Primer naudojamas ten, kur yra rûdþiø ant plieno ið vidaus ir iðorës. Paðalinti likusias rûdis, tepalaus, neðvarumus ir á rûdis pavirtusius daþø likuèius. Nuimti arba nuplauti rûdþiø dulkes. Purðkimo atstumas 25 cm. Galimas tam tikru atveju skiedimas 10% acetonu, áprastu atveju nebûtina.

Temperatûra naudojant: aerozolis nemaþiau 100C. Darbo árankius valyti universaliais skiedikliais.

Tolesniems darbams gruntavimas nebereikalingas. Visiškai sukietëjus apsauginiam sluoksniui, ið karto galima dëti kitas medþiagas.

DINITROL RC 900 Rost-off Primer galima perdirbti su visomis áprastomis glaistø masëmis, apsauginiais daþais.

Laikymas:	Naribotas laikas kambario temperatûroje ir sandariai uþdarytoje pakuotëje. Aerozolius saugoti nuo tiesioginiø saulës spinduliø ir neákaitinti virð 500C. Gali sprogti!

DINITROL RC 900 Rost-off Primer ekologiškai beveik nekenksmingas. Neturi savo sudëtyje sunkiøjø metalø (ðvino, cinko, chromatø) ir stipriø organiniø rugðèiø. Neturi stipraus kvapo.

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50(C temperatûrai. Pavojingas ákvëpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar á akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vëdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikø. Laikyti atskirai nuo degiø daiktø. Preparatui patekus ant karðtesniø nei +50(C pavirðiø gali iðsiskirti nuodingos dujos.